ПЕНЕКРИТ: ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Описание. Сухая смесь; состоит из специального цемента, кварцевого песка определенной гранулометрии, запатентованных активных химических компонентов.

Назначение. Гидроизоляция трещин, швов (не деформационных), стыков, сопряжений, примыканий, вводов коммуникаций в статически нагруженных сборных и монолитных бетонных конструкциях. Возможно использование при капельных течах через швы, стыки, трещины и т.д.

Особенности. Отличается удобоукладываемостью, высокой прочностью, отсутствием усадки, обладает высокой адгезией к бетону, металлу, кирпичу и камню.

Технические характеристики

| № п/п | Наименование показателя | Значение | Методы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | сыпучий порошок серого цвета, не содержащий комков и механических примесей | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 2 | Влажность, по массе, %, не более | 0,6 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 3 | Сроки схватывания, мин: начало, не ранее конец, не позднее | 40 90 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 4 | Насыпная плотность в стандартном неуплотненном состоянии, кг/м³ | 1300±50 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 5 | Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее | 2,0 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 6 | Прочность материала на сжатие, не менее, МПа, через 7 дней через 28 дней | 20,0 25,0 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 7 | Марка по водонепроницаемости материала, W, не менее | W14 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 8 | Марка по морозостойкости материала, циклов, не менее | F400 | ГОСТ 10060.0-95 |
| 9 | Ультрафиолет | не оказывает влияния | Ст. СЭВ 5852-86 |
| 10 | Применимость для резервуаров питьевой воды | Допускается | Гигиенический сертификат ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 11 | Применение: температура поверхности, °С, не менее | +5 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 12 | Температура эксплуатации покрытия, ºС | В соответствии с нормами эксплуатации бетона | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 13 | Условия хранения материала | в помещениях при любой влажности при температурах от -80 до +80º С | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 14 | Гарантийный срок хранения материала, месяцев, не менее | 18 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |